A	B	C	D	E	
1	Elkülönített gyűjtésből származó italos palack hulladék (HAK 15)	
2	minősítési szempontok	osztálykódok	egyéb információk	
3		I. 	II.	III.		
4	bálázási segédanyag felhasználása (pl. papír)	megengedett	megengedett	megengedett	súlykorrekciós hatás	
5	külső szennyezettség (felületi tapadványos pl. sár)	nem megengedett	megengedett	megengedett	súlykorrekciós hatás	
6	külső szennyezettség (külső felületi nedvesség)	megengedett	megengedett	megengedett	súlykorrekciós hatás	
7	belső szennyezettség (belső folyadéktartalom, belső falra feltapadva)	2 % mértékig megengedett	2 % mértékig megengedett	2 % mértékig megengedett	határérték felett súlykorrekciós hatás	
8	degradáció	nem megengedett	nem megengedett	nem megengedett	hasznosításra nem alkalmas	
9	bála összetétel megállapítása (palackarány)	min. 98% vizes és üdítős palack	min. 90% vizes és üdítős palack	ami nem felel meg az előzőknek	nem tartalmazhat robbanás és tűzveszélyes anyag csomagolására szolgáló, valamint növényi és ásványi olajos palackokat	
10	bála összetétel megállapítása (idegen műanyag tartalom)	0% idegen műanyag 	max. 3% idegen műanyag	ami nem felel meg az előzőeknek	súlykorrekciós hatás	
11	bála színminőség (víztiszta bála)	max. 2% kék tartalom, 0 % egyéb szín tartalom	max. 2% egyéb sötét szín tartalom	színhiba miatt átminősítésre kerül	árkorrekciós hatás	
12	bála színminőség (kék bála)	max. 2% egyéb sötét szín tartalom			árkorrekciós hatás	
13	bála színminőség (tarka bála)				árkorrekciós hatás	
14	bála színminőség (vegyes bála)				árkorrekciós hatás	
15	bála tiltott tartalom	veszélyes hulladék csomagolása, veszélyes hulladék, 1 dl-nél kisebb űrtartalmú palackok	
16	bála PVC tartalom	a bálák minőségi besorolásánál szakmai szempont a PVC tartalommal terhelt (előfordul címke és palack formájában is) és a blokátoros adalékkal gyártott palackok bálán belüli részaránya	
17	Az első szállításnál a közszolgáltató jelenlétében elvégzett minősítés képezi a következő beszállítások alapját. Amennyiben ettől jelentős eltérés következik be, akkor újabb vizsgálat szükséges.