4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek	
	A	B	
SORSZÁM	TERMÉKTULAJDONSÁG	FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	
1	Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek	
1.1	Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező	minden felhasználási területre	
1.2	Hosszúság, szélesség (tűrések)		
1.3	Vastagság, tűrési osztályok	minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor)	
1.4	Testsűrűség	hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén	
1.5	Derékszögűség	minden felhasználási területre	
1.6	Síklapúság		
1.7	Méretállandóság 23 ºC-on, 90% páratartalommal	minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén	
1.8	Méretállandóság 70 ºC-on vagy 70 ºC-on és 90% páratartalommal	magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén	
1.9	Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság	minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén	
1.10	Tűzvédelmi osztály	minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén	
1.11	Nyomófeszültség / nyomószilárdság	nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén	
1.12		hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén	
1.13	Lapsíkra merőleges szakítószilárdság	keresztirányú húzási igénybevétel esetén	
1.14		hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően	
1.15	Pontszerű terhelhetőség	pontszerű nyomási igénybevétel esetén	
1.16	Kúszás nyomás hatására	tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén	
1.17	Rövid ideig tartó vízfelvétel	ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet	
1.18	Hosszú ideig tartó vízfelvétel	ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet	
1.19	Páraáteresztés	ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték	
1.20	Dinamikai merevség	úsztatott padlóban	
1.21	Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság		
1.22	Vastagságcsökkenés tartós teher hatására	tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén	
1.23	Hangelnyelés	akusztikai követelmények esetén	
1.24	Áramlási ellenállás		
1.25	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
1.26	Nyírószilárdság (τ)	hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén	
1.27	Nyírási modulus (G)		
2	Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékek	
2.1	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
2.2	Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező		
2.3	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
2.4	Vastagsági tűrés	minden felhasználási területre	
2.5	Hosszúsági tűrés		
2.6	Szélességi tűrés		
2.7	Derékszögűségi tűrés		
2.8	Síkbeliségi tűrés		
2.9	Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén	minden olyan felhasználási területre, ahol a termék nem kap terhelést (kivéve épületdilatáció)	
2.10	Hajlítószilárdság	minden felhasználási területre, kivéve akusztikai célú alkalmazás esetén	
2.11	Nyomófeszültség (10%-os összenyomódásnál)		
2.12	Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között	minden felhasználási területre, kivéve épületdilatáció	
2.13	Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten	talajjal érintkező szerkezetek, lábazatok esetén. Födémek, padlók esetén (kivéve akusztikai célú alkalmazás)
magastetők, amennyiben az anyag terhelésnek van kitéve
egyhéjú melegtetők egyenes rétegrendben.	
2.14	Felületre merőleges irányú húzószilárdság	kérgesítés, bevonatrendszerek esetén	
2.15	Nyomás hatására bekövetkező kúszás	lemez alap alatt vízszigeteléssel nem védetten	
2.16	Hosszú idejű vízfelvétel	amennyiben vízszigeteléssel nincs védve	
2.17	Páradiffúziós vízfelvétel		
2.18	Dinamikai merevség	akusztikai célú alkalmazás esetén	
2.19	Összenyomhatóság		
2.20	Hosszú idejű bemerítéses vízfelvétel, majd 300 fagyasztás-kiolvasztás ciklus után CS(10) érték csökkenése	fordított rétegrendű, nem járható tetőkben, extenzív zöldtetőkben, egy rétegben fektetve	
3	Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű extrudált polisztirol hab (XPS) termékek / Műszaki előírások / Épületek hőszigetelése	
3.1	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
3.2	Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező		
3.3	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
3.4	Vastagsági tűrés	minden felhasználási területre	
3.5	Méretállandóság adott hőmérséklet és páratartalom esetén		
3.6	Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten	minden felhasználási területre, kivéve falak, födémek, magastető teherhordó szerkezet alatti hőszigetelése és utak aljzata	
3.7	Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság	minden felhasználási területre	
3.8	Felületre merőleges irányú húzószilárdság	bevonatrendszerek, bennmaradó zsaluzat, ragasztott szendvicsszerkezetek esetén	
3.9	Nyomás hatására bekövetkező kúszás	tartós, normál terhelés feletti terhelésnél	
3.10	Vízfelvétel hosszú idejű teljes vízbemerítéskor	amennyiben vízszigeteléssel nincs védve	
3.11	Hosszú idejű páradiffúziós vízfelvétel		
3.12	Fagyasztással-kiolvasztással szembeni ellenállóképesség		
4	Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű kemény poliuretán hab (PUR) termékek / Műszaki előírások / Épületek hőszigetelése	
4.1	Tűzvédelmi osztály	minden alkalmazásnál	
4.2	Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező		
4.3	Vastagság tűrése, T(i)		
4.4	Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén, DS(TH)i		
4.5	Nyomószilárdság 10%-os alakváltozásnál CS(10/Y)i		
4.6	Felületre merőleges húzószilárdság TR(i)	homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén	
4.7	Hajlítószilárdság BS(i)	homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, belső térben, felfele hülő födém esetén (kivéve a párnafák közötti alkalmazást), lefele hülő födém alsó síkján homlokzati bevonatrendszerben alkalmazva, talajon fekvő padlók esetén, egyenes rétegrendű lapostetőkben, magastetők szarufák feletti hőszigetelésénél	
4.8	Síkbeliség változása hossz/kereszt irányban egyoldali nedvesítés után WF(i)	kizárólag kasírozás nélküli és tömbhabosított termékek esetén (minden alkalmazásnál) követelmény	
4.9	Síkbeliség 	homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén	
4.10	Derékszögűség 	homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén	
5	Kálcium-szilikáthidrát alapú ásványi hőszigetelő lapok	
5.1	Méret, vastagságok és tűrései	minden felhasználási területre	
5.2	Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező		
5.3	Tűzvédelmi osztály		
5.4	Páradiffúziós ellenállás		
5.5	Testsűrűség		
5.6	Nyomószilárdság	nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén	
5.7		hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén	
5.8	Felületre merőleges húzószilárdság	felületre merőleges húzó igénybevétel esetén	
5.9	Pontszerű terhelhetőség	pontszerű nyomási igénybevétel esetén	
5.10	Rövid idejű vízfelvétel	ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet	
5.11	Hosszú idejű vízfelvétel	ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet	
5.12	Méretállandóság 	minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén	
5.13	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
6	Épületgépészeti berendezések és ipari létesítmények hőszigetelése Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek	
6.1	Hővezetési tényező	minden felhasználási területre	
6.2	Hosszúság, szélesség, átmérő (tűrések)	táblás szigetelések, lamellás matracok, Huzalos-hálós matracok, matracok, tekercsek, paplanok, csőhéjak	
6.3	Vastagság, tűrési osztályok	táblás szigetelések, lamellás matracok, huzalos-hálós matracok, matracok, tekercsek, paplanok, csőhéjak	
6.4	Derékszögűség	táblás szigetelések, csőhéjak	
6.5	Méretállandóság	alkalmazási hőmérséklethatár megállapítása (fokozott hőterhelés) esetén	
6.6	Tűzállósági teljesítmény	csupasz táblák esetén	
6.7	Alkalmazási hőmérséklethatár, maximum	fokozott hőterhelés esetén	
6.8	Nyomófeszültség/nyomószilárdság	nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén síklapú termékekre	
6.9	Rövid ideig tartó vízfelvétel	ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet	
6.10	Páraáteresztés	ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték	
6.11	pH érték és vízoldható ionok mennyisége	ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet	
6.12	Hangelnyelés	akusztikai követelmények esetén	
6.13	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
7	Minden más hőszigetelő termék esetében	
7.1	Hővezetési tényező	minden felhasználási területre	
7.2	Hővezetési ellenállás		
7.3	Tűzvédelmi osztály		
7.4	Páradiffúziós ellenállás		
7.5	Testsűrűség		
7.6	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
7.7	Méret, vastagságok és tűrései	minden kötött méretben gyártott termék esetében	
7.8	Nyomófeszültség / nyomószilárdság	nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén	
7.9		hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén	
7.10	Jellemző akusztikai paraméterek	akusztikai követelmények esetén	
7.11	Dinamikai merevség	úsztatott padlóban	
7.12	Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság		
7.13	Tűzállósági teljesítmény	amennyiben jogszabály követelményt támaszt a szerkezetként / szerkezetben történő alkalmazás esetén	
7.14	Pontszerű terhelhetőség	pontszerű nyomási igénybevétel esetén	
7.15	Rövid idejű vízfelvétel	ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet	
7.16	Hosszú idejű vízfelvétel	ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet	
7.17	Méretállandóság 	minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén	
7.18	Felületre merőleges húzószilárdság	felületre merőleges húzó igénybevétel esetén	
8	Homlokzati hőszigetelő rendszerek	
8.1	Tűzvédelmi osztály (a rendszerre vonatkozóan és a hőszigetelő anyagra vonatkozóan)	minden felhasználási területre	
8.2	Homlokzati tűzterjedési határérték	a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban (OTSZ) előírt alkalmazások esetén	
8.3	Vízfelvétel	minden felhasználási területre	
8.4	Ütéssel szembeni ellenállás		
8.5	Behatolási ellenállás		
8.6	Páraáteresztés (alapréteg + fedőréteg)		
8.7	Egyenértékű levegőréteg-vastagság 		
8.8	Hőszigetelő anyag hővezetési tényezője (λ)		
8.9	Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és a szigetelőanyag között		
8.10	Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és az alapfelület között		
8.11	Fagyállóság: az alapréteg vagy a záróréteg vízfelvétele 24 óra után és/vagy tapadószilárdság a záróréteg és a szigetelőanyag között ciklikus igénybevétel után