Company: MHK

| A
| A1 | A2 | A3
1. | A 16/A. § (1) bekezdésében meghatározott tilalom alól mentesülő egyes anyagok és alkatrészek
2. | Anyagok és alkatrészek | A mentesség alkalmazási területe és hatályának vége | Megjelölést vagy azonosítást igényel a 2000/53/EK irányelv 4. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján
3. | Ólom mint ötvözőelem | |
4. | 1. a) Acél megmunkálási célokra és tűzihorganyzott acél alkatrészek készletben, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalommal | |
5. | 1. b) Folyamatosan horganyzott acéllemez legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalommal | A 2016. január 1-je előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek |
6. | 2. a) Alumínium megmunkálási célokra, legfeljebb 2 tömegszázalék ólomtartalommal | A 2005. július 1-je előtt forgalomba hozott járművek pótalkatrészeiként |
7. | 2. b) Alumínium legfeljebb 1,5 tömegszázalék ólomtartalommal | A 2008. július 1-je előtt forgalomba hozott járművek pótalkatrészeiként |
8. | 2. c) Alumínium legfeljebb 0,4 tömegszázalék ólomtartalommal | |
9. | 3. Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal | ^1 |
10. | 4. a) Csapágycsészék és -perselyek | A 2008. július 1-je előtt forgalomba hozott járművek pótalkatrészeiként |
11. | 4. b) A motorokban, sebességváltókban és a légkondicionáló kompresszorokban található csapágycsészék és -perselyek | 2011. július 1-je, majd azt követően a 2011. július 1-je előtt forgalomba hozott járművek pótalkatrészei |
12. | Ólom és ólomvegyületek alkatrészekben | |
13. | 5. Elemekben | ^1 | X
14. | 6. Lengéscsillapítókban | A 2016. január 1-je előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek | X
15. | 7. a) Elasztomerek vulkanizálási ható- és stabilizáló anyagai a fék-, üzemanyag- és légszállító tömlőkben, elasztomer/fém alkatrészek az alváz elemeiben vagy a motortartó elemekben | A 2005. július 1-je előtt forgalomba hozott járművek pótalkatrészeiként |
16. | 7. b) Elasztomerek vulkanizálási ható- és stabilizáló anyagai a fék-, üzemanyag- és légszállító tömlőkben, elasztomer/fém alkatrészek az alváz elemeiben vagy a motortartó elemekben, legfeljebb 0,5 tömegszázalék ólomtartalommal | A 2006. július 1-je előtt forgalomba hozott járművek pótalkatrészeiként |
17. | 7. c) Elasztomerek kötőanyagai az erőátviteli alkalmazásokban, legfeljebb 0,5 tömegszázalék ólomtartalommal | A 2009. július 1-je előtt forgalomba hozott járművek pótalkatrészeiként |
18. | 8. a) Elektromos és elektronikus alkatrészek áramköri kártyára való rögzítésére szolgáló ólomtartalmú forraszanyagok, illetve az alumínium elektrolitkondenzátor kivételével a csatlakozótűkön vagy áramköri kártyán lévő egyéb alkatrészek érintkezőinek ólomtartalmú bevonata | A 2016. január 1-je előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek | X
19. | 8. b) Ólomtartalmú forraszanyag nem elektromos áramköri panelekre vagy üvegfelületre való forrasztáshoz | A 2011. január 1-je előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek | X^2
20. | 8. c) Ólomtartalmú bevonat alumínium elektrolitkondenzátorok érintkezőin | A 2013. január 1-je előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek | X^2
21. | 8. d) Ólomtartalmú forraszanyag üvegre való forrasztáshoz légtömegmérő érzékelőiben | A 2015. január 1-je előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek | X^2
22. | 8. e) Magas olvadáspontú, ólomtartalmú forraszanyagok (azaz olyan ólomötvözetek, amelyek legalább 85 tömegszázalékban tartalmaznak ólmot) | | X^2
23. | 8. f) Ólomtartalmú rugalmas tűs csatlakozórendszerek | ^3 | X^2
24. | 8. g) Flip Chip integrált áramkörökben a félvezető süllyesztéke és hordozója között működőképes elektronikus kapcsolatot lehetővé tevő ólomtartalmú forraszanyag | ^3 | X^2
25. | 8. h) Ólomtartalmú forraszanyag hővezetőknek a hűtőbordához való rögzítéséhez olyan teljesítmény félvezető-egységekben, amelyek lapkamérete a projekciós területnek legalább 1 cm^2-e, illetve névleges áramsűrűsége a szilíciumlapka-területet tekintve legalább 1 A/mm^2 | ^3 | X^2
26. | 8. i) Ólomtartalmú forraszanyag elektromos üvegfelület-kezeléshez a rétegelt üvegfelületre való forrasztás kivételével | A 2016. január 1-je előtt típusjóváhagyást nyert járművek és ezt követően az e járművekbe szánt pótalkatrészek | X^2
27. | 8. j) Ólomtartalmú forraszanyag rétegelt üvegfelületre való forrasztáshoz | ^3 | X^2
28. | 9. Szelepülések | A 2003. július 1-je előtt kifejlesztett motortípusok pótalkatrészeiként |

29.

10. a) Olyan elektromos és elektronikus alkatrészek, amelyek üvegben vagy kerámiában, üveg vagy kerámia beágyazóanyag-összetételekben, üvegkerámia anyagban vagy üvegkerámia beágyazóanyag-összetételekben ólmot tartalmaznak.
Ez a mentesség nem terjed ki a következőkben történő ólomfelhasználásra:
–	izzók üvege és gyújtógyertyák zománcbevonata,
–	a 10. b), a 10. c) és a 10. d) pontban felsorolt alkatrészekben lévő dielektromos kerámiaanyagok

X (a motorok piezoelektromos alkatrészeinek kivételével)

30. | 10. b) Integrált áramkörök vagy diszkrét félvezetők részét képező kondenzátorokban található ólom-cirkanát-titanát-alapú, ólomtartalmú dielektromos kerámiaanyagok | |
31. | 10. c) 125 V alatti névleges váltakozó feszültségű, illetve 250 V alatti névleges egyenfeszültségű kondenzátorokban található ólomtartalmú dielektromos kerámiaanyagok | A 2016. január 1-je előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek |
32. | 10. d) Ólomtartalmú dielektromos kerámiaanyagok az ultrahangos lokátorberendezések érzékelőinek a hőmérsékletváltozás által okozott mérési hibáját ellensúlyozó kondenzátorokban | ^3 |
33. | 11. Pirotechnikai indítópatronok | A 2006. július 1-je előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek |
34. | 12. A gépjárművek szén-dioxid-kibocsátását a kipufogóhő visszanyerésével csökkentő elektromos rendszerek ólomtartalmú hőelektromos anyagai | A 2019. január 1-je előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek | X
35. | Hat vegyértékű króm | |
36. | 13. a) Korrózióvédő bevonatok | A 2007. július 1-je előtt forgalomba hozott járművek pótalkatrészeiként |
37. | 13. b) A karosszériaelemek esetében felhasznált csavarokkal és anyacsavarokkal kapcsolatos korrózióvédő bevonatok | A 2008. július 1-je előtt forgalomba hozott járművek pótalkatrészeiként |
38. | 14. Lakóautók abszorpciós hűtőgépeinek szénacél hűtőrendszerében használt korrózióálló anyag, legfeljebb a hűtőközeg 0,75 tömegszázalékos arányában, kivéve akkor, ha létezik más alkalmazható (vagyis lakóautókban való alkalmazásra a piacon elérhető) hűtési technológia, és az nem jár hátránnyal a környezetre, az egészségre és/vagy a fogyasztók biztonságára nézve | | X
39. | Higany | |
40. | 15. a) A fényszórókban használt kisülőlámpák | A 2012. július 1-je előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek | X
41. | 15. b) Műszerfal kijelzőiben használt fénycsövek | A 2012. július 1-je előtt típusjóváhagyást nyert járművek és az e járművekbe szánt pótalkatrészek | X
42. | Kadmium | |
43. | 16. Elektromos meghajtású járművek akkumulátorai | A 2008. december 31-e előtt forgalomba hozott járművek pótalkatrészeiként |

Ez a mentesség 2015-ben felülvizsgálat tárgya lesz.

Ki kell szerelni, ha a 10. a) ponttal összefüggésben túllépésre kerül a 60 g/jármű átlagos határérték. E kikötés alkalmazása szempontjából a nem a gyártó által a gyártósoron beszerelt elektronikus berendezéseket nem kell figyelembe venni.

Ez a mentesség 2014-ben felülvizsgálat tárgya lesz.

Ki kell szerelni, ha a 8. a)–j) ponttal összefüggésben túllépésre kerül a 60 g/jármű átlagos határérték. E kikötés alkalmazása szempontjából a nem a gyártó által a gyártósoron beszerelt elektronikus berendezéseket nem kell figyelembe venni.